一、公司介绍

深圳市宇润发是一家集研发、生产、销售于一体的专业电位器，波段开关 ，编码器以及电位器旋钮制造企业，主要生产电位器有：碳膜电位器、直滑电位器，097电位器，拨盘电位器，148电位器，调温调速开关等电位器；电位器旋钮有：铝合金旋钮可种规格旋钮 各种尺寸旋钮国标尺寸旋钮非标尺寸旋钮、金属旋钮条纹旋钮、帽型旋钮、切线旋钮、圆柱旋钮、菠萝格旋钮、金色条纹旋纽、银色球面喷沙旋钮、银色喷沙旋钮、银色菠萝格旋钮、亮黑色旋钮、咖啡色旋钮、淡绿色旋钮、金黄色旋钮、淡黄色旋钮、各种颜色旋钮，配套电位器旋钮可根据来样开模制作旋钮。市场遍及华东、华南、越南、中东等国内外区域。我司以质量为生命，以市场为导向，数年来赢得了广泛的赞誉和良好的口碑。
   公司大多数生产配件由自己开发并提供配套，部分核心元件采用台湾和日本进口材料。公司产品广泛应用于各类家用电器、汽车、汽车传感器、医疗设备、教学仪器、调音调速调光台、仪表、玩具、电脑器材及通信设备。
   公司经过多年努力，以规范的管理，先进的生产检测设备，严格的品质管理流程控制，建立了良好的市场形象。我们将一如既往，持之以恒的为客户提供更好的产品和更好的服务。欢迎来电或莅临本公司咨询、洽谈业务电话：13927247586、15012466181 QQ835980981/994057560，联系人：刘先生，王小姐更多产品资讯请登录公司网站查询：www.dwq668.com

二、宇润发科技常用电位器电气特性以及机械特性：

电气特性
全阻值 :Single Unit:500Ω-1MΩ,Dual Unit:2KΩ-500KΩ
全阻值公差:±20%
阻抗特性型式:A,B,C,D
最大工作电压:B线性:AC 200V 其它线性:AC150V Dual Unit:AC 50V,DC 20V
额定功率:B线性:0.125W 其它线性:0.06W Dual Unit:0.06W
杂音:Less than 100mV
绝缘阻抗:More than 100MΩat DC 250V
耐电压:1 minute at AC 250 V
残留阻值:Term.1~2:Less than 20Ω Term.2~3:Less than 20Ω
同步误差(双联):-40dB~0dB±3dB
机械特性
全回转角度:300±5(degree)
旋转力距:20~200 gf.cm
旋转止动强度:6.0Kgf.cm Min
推拉强度:8.0 Kgf Min
耐久性能
旋转寿命:10000 Cycles

三、宇润发科技常用电位器使用说明及其注意事项：

1、电位器之电阻体大多采用多碳酸类的合成树脂制成，应避免与以下物品接触：氨水，其它胺类，碱水溶液，芳香族碳氢化合物，酮类，脂类的碳氢化合物，强烈化学品（酸碱值过高）等，否则会影响其性能。

2、电位器之端子在焊接时应避免使用水容性助焊剂，否则将助长金属氧化与材料发霉；避免使用劣质焊剂，焊锡不良可能造成上锡困难，导致接触不良或者断路。

3、电位器之端子在焊接时若焊接温度过高或时间过长可能导致对电位器的损坏。插脚式端子焊接时应在235℃±5℃，3秒钟内完成，焊接应离电位器本体1.5MM以上，焊接时勿使用焊锡流穿线路板；焊线式端子焊接时应在350℃±10℃，3秒钟内完成。且端子应避免重压，否则易造成接触不良。

4、焊接时，松香（助焊剂）进入印刷机板之高度调整恰当，应避免助焊剂侵入电位器内部，否则将造成电刷与电阻体接触不良，产生INT，杂音不良现象。

5、电位器最好应用于电压调整结构，且接线方式宜选择“1”脚接地；应避免使用电流调整式结构，因为电阻与接触片间的接触电阻不利于大电流的通过。

6、电位器表面应避免结露或有水滴存在，避免在潮湿地方使用，以防止绝缘劣化或造成短路。

7、安装“旋转型”电位器在固定螺母时，强度不宜过紧,以避免破坏螺牙或转动不良等;安装“铁壳直滑式”电位器时,避免使用过长螺钉,否则有可能妨碍滑柄的运动,甚至直接损坏电位器本身。

8、在电位器套上旋钮的过程中，所用推力不能过大（不能超过《规格书》中轴的推拉力的参数指标），否则将可能造成对电位器的损坏。

9、电位器回转操作力（旋转或滑动）会随温度的升高而变轻，随温度降低而变紧。若电位器在低温环境下使用时需说明，以便采用特制的耐低温油脂。

10、电位器的轴或滑柄使用设计时应尽量越短越好。轴或滑柄长度越短手感越好且稳定。反之越长晃动越大，手感易发生变化。

- 电位器碳膜的功率能承受周围的温度为70℃，当使用温度高于70℃时可能会丧失其功率。

四、宇润发科技常用电位器电阻规律曲线类型：

五、公司主要产品:

旋转式电位器>>>更多产品、

马达电位器>>>更多产品、

电位器旋钮>>>更多产品、

附开关系列电位器>>>更多产品、

直滑式电位器>>>更多产品、

优势电位器>>>更多产品、

功放音响专用系列电位器>>>更多产品、

拨盘系列电位器>>>更多产品、

脉冲及波段开关系列>>>更多产品、

编码器>>>更多产品、

玩具 灯饰类电位器>>>更多产品、

微调系列电位器>>>更多产品、

对讲机系列电位器 编码器>>>更多产品、

防水电位器>>>更多产品、

深圳市宇润发科技有限公司专业生产电器旋钮、按键、喇叭装饰圈、机脚、家具装饰件等金属、塑料制品、机电配件，材质有铝合金、塑料等共一万多种规格，还可按客户图纸样品订做；

专业对外加工车/削/铣/抛光各种高质精密金属塑料制品，电器机电配件、五金件；专业生产各种进口国产有机装饰片、镜片；产品广泛应用于各种仪器、音箱、音响功放机，家庭影院，VCD机，DVD机，电脑，电视机，仪器等电器设备及电机机械设备使用。

公司占地800多平方米，员工三百多人，拥有行业先进数控车床15台、铣床12台、数控注塑机12台、喷砂机10台、冲床20多台等先进齐全的生产设备，管理体系严谨，技术力量雄厚，交货准时；并拥有一支高素质的工程技术人员，管理人员，技术工人队伍，从开发设计、开模、试模、到冲压、粗车、精车、喷砂、拉纹、氧化着色、注塑一条龙生产。 宇润发科技以“质量第一，客户至上”为宗旨，积极研究新技术新工艺，开发新产品，竭诚为客户服务。我们愿与贵厂真诚合作，携手共进。欢迎来电或莅临本公司咨询、洽谈业务电话：13927247586、15012466181 QQ835980981/994057560，联系人：刘先生 王小姐更多产品资讯请登录公司网站查询：www.dwq668.com ！！！

宇润发旋钮产品介绍：

1.铝合金按键旋钮,采用同心圆CD纹, 线条外观设计;

2.适用于广大电子电器产品中,适用于所有16型的电位器与转换开关,也用于其他电位器,计算机机箱,高档音箱,编码开关,音响,功放机等作为控制旋钮用.

3.铝合金按键旋钮周围采用CNC精密车床制造,效果给人一种良好视觉效果.

高档圆柱体铝合金电位器旋钮,铝表皮即外壳为纯铝质精加工（内为胶骨架塑胶件）,表面带条纹高光氧化;

铝壳套塑料旋钮的常用尺寸（适用直径6mm, 18齿, 插入式的轴心也适合D型轴成插入式的）
产品外形尺寸如下:
10x13ぁ10x15ぁ13x17ぁ15x17ぁ17x17ぁ21x17ぁ23x17ぁ26x17ぁ30x17ぁ32x17ぁ36x17ぁ40x17ぁ48x18;特殊尺寸可来样或者图纸订做

公司经过多年努力，以规范的管理，先进的生产检测设备，严格的品质管理流程控制，建立了良好的市场形象。我们将一如既往，持之以恒的为客户提供更好的产品和更好的服务。
我们的优势：生产速度快，对于我们有优势的产品，我们做一定的库存，一满足客户随时交货的需要。
我们的目标：做让客户最满意的电位器旋钮配套供应商
联系系电话：0755-29982887/15012466181

联系人：王聪

旋钮业务QQ：994057560

宇润发科技官方网站：www.dwq668.com