荣茂供应PAM聚丙烯酰胺用途及特点

一、PAM聚丙烯酰胺性能特点：

1、PAM聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因，絮凝能力强，用量少，处理效果明显。

2、溶解性好，活性高，在水体中凝聚形成的矾花大，沉降快，比其他水溶性高分子聚合物净化能力大2-3倍。

3、适应性强受水体PH值和温度影响小，原水净化后达到国家引用水标准，处理后水中悬浮颗粒达到絮凝澄清的目的，有利于离子交换处理和高纯水的制备。

4、腐蚀性小，操作简便，能改善投药工序的劳动强度和劳动条件。

二、PAM聚丙烯酰胺使用要求：

①絮凝剂的选择必须充分考虑到工艺和设备的要求。

②可以通过提高絮凝剂的分子量来提高絮体的强度。

③絮凝剂的电荷值必须通过实验进行筛选。

④气候变化（温度）影响絮凝剂的选型。

⑤根据处理工艺要求的絮体大小选择絮凝剂的分子量。

⑥处理前絮凝剂必须和污泥充分混合溶解。

三、PAM聚丙烯酰胺物理性质及使用特性：

1、物理性质：分子式(CH2CHCONH2)r

PAM是一种线型高分子聚合物，它易溶于水，几乎不溶于苯、乙苯、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒、无腐蚀性，固体PAM有吸湿性，吸湿性随离子度的增加而增加，PAM热稳定性好；加热到100°C 稳定性良好，但在150°C 以上时易分解产生氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，密度（克）毫升23°C 1.302。玻璃化温度153°C ，PAM在应力作用下表现出非牛顿流动性。

2、使用特性

絮凝性：PAM能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。

粘合性：能通过机械的、物理的、化学的作用，起粘合作用。

降阻性：PAM能有效地降低流体的摩擦阻力，水中加入微量PAM就能降阻50-80%。

增稠性：PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用，当PH值在10°C以上PAM易水解，呈半网状结构时，增稠将更明显。

四、PAM聚丙烯酰胺使用方法及注意事项：

1．配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。

2．因本产品适用的水体PH值范围比较广泛，一般投加量为0.1-10ppm（0.1-10mg/L）。

3．充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉，防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。

4．搅拌速度一般为200转/分钟为宜，时间不少于60分钟，适当提高水温20-30摄氏度，可加速溶解，药液最高温度应小于60度。

5．确定最佳加药量。使用前先通过实验确定最佳用量。因用量过低，不起作用，用量过高，反而起反作用，超过一定浓度时，PAM不但不絮凝，反而分散稳定使用。

6．本品应储存在阴凉、干燥的地方，防止受潮。

7．工作场地要经常用水冲洗，保持清洁。因其粘度大，散落地下的PAM遇水地面光滑，防止操作人员滑跌引发安全事故。

8．本产品内衬塑料袋，外层用塑料复膜编织袋，每袋25Kg。

五、PAM聚丙烯酰胺包装存贮注意事项：

本品无毒，注意防潮、防雨，避免阳光曝晒。

贮存期：2年，25千克纸塑复合包装袋。

荣茂净水材料有限公司生产的聚丙烯酰胺质量好，价格低，以质量求生存～以信誉求发展，厂家热线：0371-64225696，13526466298，客服QQ：1369997063，网址：http://www.zzrmjs.com

聚丙烯酰胺是一种水溶性较好的高分子白色颗粒聚合物，由于其分子链中分别带有一定数量的阳性、阴性、中性电荷和强有力的吸附基因，从而起到中和被处理水中的悬浮物胶体颗粒表面的电荷，破坏其稳定性，脱稳后的胶体颗粒在高分子聚合物活性基因的架桥作用下相互吸附，迅速形成较大的絮团下沉，从而起到固液分离的最终目的。因此，配合无机混凝剂效果最佳。

聚丙烯酰胺应用范围

聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因（－CONH2)，能于分散于溶液中的悬浮粒子吸咐和架桥，有着极强的絮凝作用，它能够加速悬浮液中的粒子的沉降，有非常明显的加快溶液的澄清，促进过滤等效果，所以广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。

1、作为絮凝剂，主要应用于工业上的固液分离过程，包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺，应用的主要行业有：城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上，通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能，促使胶体颗粒聚集成大块絮状物，从其悬浮液中分离出来。效果明显，投加量少。

2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂，能极大的提高成纸质量，节约成本，提高造纸厂的生产能力。可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度，减少纤维或填料的流失，加快滤水，起增强、助留、助滤作用，还可以用于白水的处理，同时，在脱墨过程中能起明显的絮凝效果。

3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善，使石棉板坯料的强度提高;在绝缘板中，可提高添加剂和纤维的结合能力。

4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。

5、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理，使之除浊、脱色，以达到排放标准。

6、在磷酸提纯中，有助于湿法磷酸工艺中石膏的分离。

7、用于以江河水源的自来水厂的水处理絮凝剂。

聚丙烯酰胺包装存贮注意事项：

本品无毒，注意防潮、防雨，避免阳光曝晒。

贮存期：2年，25千克纸塑复合包装袋。

联系人：王经理

电话：86-0371-64225696-

移动电话：13526466298  18638742646

传真：86-0371-64225696-

地址：河南省郑州市巩义市芝田工业区

网址：http://www.zzrmjs.com

聚丙烯酰胺简称PAM，又分阴离子（HPAM)阳离子(CPAM)，非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物，是水溶性高分子化合物中应用最为广泛的品种之一，聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。

聚丙烯酰胺性能特点

1、聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因，絮凝能力强，用量少，处理效果明显。

2、溶解性好，活性高，在水体中凝聚形成的矾花大，沉降快，比其他水溶性高分子聚合物净化能力大2-3倍。

3、适应性强受水体PH值和温度影响小，原水净化后达到国家引用水标准，处理后水中悬浮颗粒达到絮凝澄清的目的，有利于离子交换处理和高纯水的制备。

4、腐蚀性小，操作简便，能改善投药工序的劳动强度和劳动条件。

聚丙烯酰胺PAM药剂的投加方式

药剂的投加采用重力投加和压力投加，无论哪种投加方式，由溶解池到溶液池，到药液投加点，均应设置药液提升设备，常用的药液提升设备是计量泵和水射器。

1.重力投加

利用重力将药剂投加在水泵吸水管内或者吸水井的吸水喇叭口处，利用水泵叶轮混合。

2.压力投加

利用水泵或者水射器将药剂投加到原水管中，适用于将药剂投加到压力水管中，或者需要投加到标高较高、距离较远的净水构筑物内。

3.水泵投加

水泵投加是在溶液池中提升药液到压力管中，有直接采用计量泵和采用耐酸从而起增强作用。

聚丙烯酰胺在使用之前一般都需配制成0.1 %～0.5%的稀释溶液备用，配制好的溶液最好不要存放太长时间才用，这个浓度范围的溶液在使用之前还需要近一步稀释成0.01～0.05的溶液，原因就是可以更有肋于絮凝剂在悬浮体系中的分散，可以降低用量，而且可以取得更好的絮凝效果。

聚丙烯酰胺技术指标

| 名 称 | 分子量 （万） | 离子度 （%） | 高 效 PH | 固含量 % | 残 单 % | 外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子聚丙烯酰胺 | 300-1200 | 20-60 | 1-14 | 》90 | 0.05 | 白色颗粒粉末 |
| 阴离子聚丙烯酰胺 | 300-1800 | 10-50 | 7-14 | 》90 | 0.05-0.15 | 白色颗粒粉末 |
| 非离子聚丙烯酰胺 | 200-1200 | 《3 | 1-8 | 》90 | 0.05 | 白色颗粒粉末 |
| 两性离子聚丙烯酰胺 | 1000-1500 | 5-50 | 1-14 | 》90 | 0.05-0.15 | 白色颗粒粉末 |

以上是聚丙烯酰胺的详细信息，如果您对聚丙烯酰胺的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取聚丙烯酰胺的最新信息。联系方式：0371-64225696 手机：13526466298 客服QQ：1369997063 联系人：王经理 荣茂净水材料有限公司，您的需要 我们的责任 您的微笑 我们的目标 我们将以最诚挚的服务迎接您的到来！！！ 希望我们合作愉快！！！