| 类别 | 型号 | 电阻系数 | 洛氏硬度 | 一对电刷的接触电压降 | 摩擦系数 | 50小时磨损值 | 工作条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 额定电流密度 | 允许圆周速率 | 使用时单位压力 |
| 天然石墨类 | S3 S6 S6M S27× | 13 20 18 21 | 77（588） 79（196） 97（196） 61（196） | 2.10 1.80 1.70 ≤25（单只） | 0.25 0.33 0.33 0.27 | 0.20 0.20 0.20 1.50 | 11 12 10 10 | 25 70 60 70 | 19.6-24.5 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 |
| 电化石墨电刷 | D104 D172 D214 D252 D308 D374L D374F D374B D374N D376 D376N D315 | 10 13 28 15 40 50 57 57 58 60 62 50 | 100(196) 103(196) 82(980) 82(588) 68(980) 106(980) 90(980) 83(980) 83(980) 99(588) 99(588) 107(980) | 2.40 2.70 2.40 2.50 2.60 2.90 2.70 2.80 2.80 2.90 2.90 2.70 | 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 | 0.25 0.20 0.15 0.15 0.15 0.12 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 | 12 12 10 12 10 12 12 12 12 12 12 12 | 40 70 40 45 40 50 50 50 60 50 60 50 | 14.7-19.6 14.7-19.6 19.6-39.2 19.6-24.5 19.6-39.2 19.6-39.2 19.6-39.2 19.6-39.2 19.6-39.2 19.6-39.2 19.6-39.2 19.6-39.2 |
| 树脂粘结类 | R211 | 208 | 77(588) | 4.50 | 0.20 | 0.25 | 8 | 35 | 24.5-34.5 |
| 金属石墨电刷 | J102 J105 J164 J201 J203 J204 J205 J206 J213 J215 J230 J240 J241 J245 J390-1 J390 J385 J385-3 J380 J375 J370 J360 J350 J325 | 0.24 0.06 0.10 3.50 8.80 0.62 6.00 4.00 0.55 4.00 1.20 2.50 2.60 0.56 ≤0.15 0.07 0.09 0.12 0.16 0.25 0.41 0.75 2.40 8.50 | 85(392) 88(392) 75(392) 90(588) 75(588) 95(588) 87(588) 93(588) 93(588) 95(588) 96(588) 105(392) 82(588) 82(588) 100(588) 52(588) 88(588) 91(588) 81(588) 90(588) 84(588) 90(588) 89(588) 87(588) | 0.50 ≥0.4 0.30 1.50 1.80 1.10 ≥2.0 1.50 0.70 1.60 0.85 1.30 1.20 0.85 ≥0.3 0.2 0.18 ≥0.4 0.31 0.57 0.73 0.95 1.20 1.40 | 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.20 0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.28 0.28 0.28 0.30 0.25 | 0.40 0.80 0.70 0.18 0.15 0.30 0.50 0.30 0.40 0.14 0.25 0.30 0.30 0.30 0.50 9 6 5 4 3 2 1.8 0.8 0.4 | 20 20 20 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 | 20 20 20 25 20 20 35 25 20 20 35 35 35 20 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 | 17.6-22.5 17.6-22.5 17.6-22.5 14.7-19.6 14.7-19.6 19.6-24.5 14.7-19.6 14.7-19.6 19.6-24.5 20-25 14.7-19.6 19.6-24.5 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 14.7-19.6 |

| 汽车\摩托车用电刷产品介绍 |
| --- |
| 型 号 | 电阻率 | 肖氏硬度 | 体积 密度 | 抗折 强度 | 接触压降 | 摩擦系数 | 额定电流密度 | 允许圆周速度 |
| CA245 | 0.76 | 28 | 2.65 | 21.9 | L | L | 13 | 30 |
| CM122(GA) | 2.00 | 24 | 2.75 | 35.0 | L | L | 13 | 30 |
| CM122(GT) | 6.00 | 20 | 2.75 | ≥2.2 | L | L | 13 | 30 |
| CM123 | 8.62 | 24 | 2.18 | 18.6 | M | L | 12 | 30 |
| CM5H | 0.51 | 11 | 3.65 | 12.6 | VL | L | 12 | 30 |
| CM630 | 0.45 | 23 | 3.80 | 52.0 | VL | L | 19 | 25 |
| CM640 | 0.70 | 20 | 3.40 | 38.0 | L | L | 15 | 25 |
| CM656(GT) | 0.50 | 18 | 4.60 | ≥6 | VL | L | 19 | 25 |
| CM656(GC) | 0.20 | 21 | 4.60 | ≥40 | VL | L | 19 | 25 |
| CM655 | 0.30 | 21 | 4.50 | 58.0 | L | L | 19 | 25 |
| CM673 | 2.60 | 20 | 2.50 | 20.0 | L | L | 12 | 20 |
| CM728 | 0.23 | 21 | 3.42 | 25.0 | VL | L | 19 | 25 |
| CM728H | 0.23 | 21 | 3.57 | 25.0 | VL | L | 19 | 25 |
| CM802 | 0.52 | 20 | 3.85 | 34.5 | VL | L | 19 | 25 |
| CM8100 | 0.83 | 28 | 2.63 | 29.2 | VL | L | 13 | 30 |
| CM8121 | 0.76 | 20 | 3.45 | 38.9 | VL | L | 13 | 30 |
| CM8130 | 3.43 | 30 | 2.68 | 26.7 | L | L | 13 | 30 |
| CM836 | 0.51 | 22 | 3.68 | 44.6 | VL | L | 19 | 25 |
| CM51 | 0.83 | 24 | 3.28 | 23.0 | VL | L | 15 | 30 |
| CM863 | 0.39 | 28 | 3.05 | 20.0 | VL | L | 19 | 30 |
| CM871 | 0.43 | 21.5 | 3.88 | 44.7 | L | L | 13 | 30 |
| CM880 | 1.50 | 26 | 2.425 | 26.3 | L | L | 13 | 30 |
| H819 | 25.4 | 40 | 1.5 | 21.0 | L | L | 13 | 40 |
| CM817 | 0.9 | 20 | 2.85 | 30.0 | L | L | 15 | 30 |
| CM8125 | 1.0 | 20 | 3.1 | 17.0 | L | L | 14 | 30 |
| CM8127 | 0.76 | 25 | 3.18 | 26.0 | L | L | 13 | 30 |
| IMB837 | 25.4 | 27 | 1.88 | 17.0 | M | VL | 15 | 25 |