承接全国各地加固工程，加固材料销售。苏工185-01687202

一、概述：

碳纤维布优点 1、重量轻，易施工。比重是钢材的1/5-1/4，基本不增加构件自重，不改变构件截面尺寸。 2、厚度小，便于交叉重叠。可弯曲缠绕成型，对各类曲面、异型构件加固优势更为显著。 3、柔软性好，可自由裁切，适用于梁、柱、板、管道及墙体等各种形状

二、详细说明：

碳纤维布适用范围：

碳纤维布与碳纤维浸润胶配套使用成为碳纤维复合材料，适用于混凝土受弯、轴心受压、大偏心受压及受拉构件的加固、木质结构的加固，可有效提高构件的承载力、抗震性能和耐久性。是处理下列工程问题的优秀备选方案：

1、建筑物使用荷载增加；

2、工程使用功能改变；

3、材料老化；

4、混凝土强度等级低于设计值；

5、结构裂缝处理；

6、恶劣环境服役构件修缮、防护。

7、其他用途:体育用品、工业产品等众多领域。

碳纤维布技术参数

| 产品型号 | 强度级别 | 克重 (g/m2) | 理论厚度 (mm) | 抗拉强度 (MPa) | 弹性模量 （GPa） | 伸长率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ-200 | 高强Ⅰ级 | 200 | 0.111 | ≥3400 | ≥240 | ≥1.7 |
| Ⅰ-300 | 高强Ⅰ级 | 300 | 0.167 | ≥3400 | ≥240 | ≥1.7 |
| Ⅱ-200 | 高强Ⅱ级 | 200 | 0.111 | ≥3000 | ≥210 | ≥1.5 |
| Ⅱ-300 | 高强Ⅱ级 | 300 | 0.167 | ≥3000 | ≥210 | ≥1.5 |

施工流程

1、施工准备

拟定施工方案和施工计划，应对所使用的碳纤维片材、配套树脂胶、机具等作好施工前的准备工作。

2、基面处理

基材表面应全面打磨，无任何附着物，粘贴部位有尖锐棱角的需要打磨成圆角，最小内径为20mm。 由于使用碳纤维布材的目的在于改进结构构件，应确定基面的状况，以保证其能够将荷载从布料传递至结构表面。

3、滚涂底层环氧树脂胶，并修正不合处，上墨线。

4、滚涂环氧树脂浸渍胶到粘结面上，胶量必须充足饱满。

5、将裁剪好的碳纤维布贴于混凝土涂胶面，碳纤维布要平直、延展。（碳纤维布如有接头，搭接长度应为20cm，且接头应在基材全长的1/3处，不得在基材的中间）

6、使用硬橡胶棍或塑料刮板反复碾压促使碳纤维布平直、延展、无气泡，粘合剂充分渗透。

7、再次在布材面上滚涂环氧树脂浸渍胶，保证充分覆盖布的表面，确保充分浸润碳纤维布的纤维中。

8、最后用3——6mm的沙石（石英砂）洒在涂有胶的施工面上，确保粉刷层的粘结性。

施工条件

1、施工表面应清洁和干燥，无油污，无松动物体。

2、施工温度 理论上应大于5℃，小于40℃.

3、严禁在雨天露天施工。

4、相对湿度大于85%或混凝土表面结露的场合，不允许施工。

5、请于作业场所设置局部排气设备。作业中应着保护镜、保护手套、防尘口罩等保护工具。若附着于皮肤时请于使用肥皂后以清水冲洗。请尽量勿使毛羽及线屑，若附着于插座及其他电器产品，亦不可让本产品与电源接触。

注意事项

1：碳纤维布应储存在凉爽干燥的处所，保持布面整洁，避免露天日晒雨淋；

2：碳纤维布严禁附着灰尘、扭曲和弯折现象，否则会大大降低强度；

3：碳纤维布为导电材料，施工时应注意用电安全。