上海新瞻自动化设备有限公司

SUN-18B系列

微机电阻焊机控制箱

地   址：上海市松江区叶榭镇张泽朝阳港路801号

邮   编：315156

电   话：18512132691 （021）37793820

传   真：（021）61924251

E-mail:xinzhansh@163.com

http://www.hdkan.cn

目  录

- 主要特点…………………………………………………………….1

- 主要技术参数……………………………………………………….1

- 使用方法…………………………………………………………….1

3．1 检查控制板的插头是否与插座插牢 …………………………..1

3．2 功能选择…………………………………………………………2

3．3 焊接动作…………………………………………………………2

3．4 编程器使用………………………………………………………4

3．5 编程参数介绍……………………………………………………7

3．6 控制线连接………………………………………………………8

3．7 水管连接…………………………………………………………9

3．8 故障及对策………………………………………………………9

3．9 注意事项…………………………………………………………11

附表1  编程参数表………………………………………………………12

附图1  主控板布局………………………………………………………13

附图2  主控板接线图……………………………………………………14

附图3  箱体及主回路接线………………………………………………15

# 一．主要特点

( 焊接过程由微机进行闭环控制，在电网电压波动和焊接负载变化的情况下，都可保证焊接电流恒定，因而保证焊点质量。

( 具有恒电流、恒电压和恒相角三种控制功能。

( 可进行两个加压电磁气阀控制（带增压控制）。

( 具有4/15规范选择功能。

( 具有单点焊和连续点焊功能。

( 多窗口编程器显示，操作简单方便。

( 具有断电数据保存功能，断电十年数据不丢失。

( 具有出错自检测功能，各种异常情况以数字显示。

二．主要技术参数

参数设定范围：    见编程参数表（附表1）

电    源：        单相AC380V，50/60Hz，+10% ～ -20%

环境温度：        0-500C

湿    度：        ≤90%

冷 却 水：        进水温度≤300C

水 流 量：        6L/MIN

可 控 硅：        300A/1200V （根据需要可调整）

受控变压器功率：  ≤160KVA(根据需要还可增大)

气阀规格：        直流24V

三．使用方法

本控制器将主板控制部分与主回路集成于一体，体积大大减小，便于安装与携带。主控板与主回路通过端子J1,J2,J6,J7,J8相连接。端子J5为控制器输出端子，具体位置参见附图2及附图3。焊接电源及焊接变压器的接线方法详见附图3。

控制箱在投入使用前，请仔细检查一下各连接螺钉和保险丝在运输中是否松动，然后按下述步骤操作。

3.1检查控制板插头是否与插座插牢（即检查J1,J2,J6,J7,J8插头）

3.2功能选择

拔码开关设置

| S1 | S2 |  |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 恒电压控制方式 |
| OFF | ON | 恒相角控制方式 |
| ON | OFF | 恒电流控制方式 |
| ON | ON | ---------------- |

注：(1)当选择电压补偿控制方式时，改变设定的电流值可改变可控硅的移相触发角，以调整焊接电流。初次使用电压补偿控制方式进行某一规范焊接时，如果递增时间需要设为0时，必须进行初始化操作，具体的操作步骤见“编程器使用”。

3.3焊接动作

3.3.1脉冲起动有效时

注：脉冲起动有效即只需按一下起动开关，立即自保持，并进行顺序通电。

3.3.2脉冲起动无效时

3.3.2.1在加压时间内起动开关断开“OFF”时

3.3.2.2  在t3时间开始到保持结束期间起动开关断开时

3.3.2.3  单点焊接时（即休止时间为0时）

3.3.2.4  连续焊接时（即休止时间不为0时）

其中：      t1：预加压时间         t2：加压时间

t3：递增时间            t4：焊1接时间

t5：冷却时间            t6：焊接2时间

t7：维持时间            t8：休止时间

3.4编程器使用

3.4.1数码管编程器

- 编程：在非工作状态中，按参数上、下键可以对参数进行编程。当参数处于闪烁状态时，按数据加、减键改变参数值，按“复位”键可以对编程参数进行确认，也可以等待闪烁状态停止时自动保存编程数据。相应的‘数据’可在编程表给定的数据范围里根据所焊工件工艺要求设定。

- 测试：当编程器选择开关置于“测试”位置时，可用于试验焊接加压情况（不输出焊接电流）。

- 焊接：正常工作时选择此工作方式。

- 加压：在此方式下可以进行加压阀的手动操作。

3.4.2 在0规范时参数意义

3.4.3 监视窗口参数说明

注：缝焊时动作时序图

3.4.4 数字编程器电压补偿方式初始化操作步骤：

当控制器工作于恒电压控制方式，且参数“递增时间”需要设置为0时，需要对控制器进行初始化操作，具体方法为：

  - 完成焊接参数的设置，试焊一下；

  - 在规范号为U.的窗口中，将闪烁位置于“维持时间”或“休止时间”参数位置上，再按复位键，即可实现初始化操作。

注：只有当控制器需要工作于恒电压方式，且需要将参数“递增时间”设为0时，才需要进行初始化的操作，其余情况下无需作初始化。

3．5  编程参数介绍    参见附表1“编程参数地址表”

本机可进行双脉冲焊接控制，如只需单脉冲工作，请将冷却时间和焊接2时间设为0；各项参数简介如下：

（1）预压时间、加压时间、递增时间、焊接时间、冷却时间、维持时间、休止时间:均以周波为单位，范围0-199。

（50Hz时，一个周波=1/50秒；60Hz时,一个周波=1/60秒）

（2）焊接电流：恒电流方式时，以KA为单位，范围为1.0~50.0；

恒电压方式时，以100A为单位，范围10-199。

（3）焊接电流超限、欠限:用于设置电流异常报警范围，以所设定电流的百分数来表示，范围5-99% 。

当实际焊接电流超出设置的超限范围：报警闪烁显示95。

当实际焊接电流超出设置的欠限范围时，若允许补焊，再焊一次，若仍欠限，报警闪烁显示95；若不允许补焊，报警闪烁显示95。

（4）变压器圈比:焊接变压器一次电压值V1和二次电压值V2的比值,即M=V1/V2 ，范围1-199。

（5）起动方式：为0时，为常规起动方式；

为1时，为脉冲起动方式，在加压过后断开起动开关时仍继续完成这一个焊接过程。

（6）补焊控制：电流欠限允许补焊否:    范围0-1

1  电流欠限允许补焊一次。

- 电流欠限禁止补焊。

（7）4/15规范选择：可以选择控制器工作在4种规范或15规范方式下。

- 4种规范

- 15种规范

（8）端子/面板选规范：定义是端子选择起动规范，还是面板选择起动规范

- 面板选规范

- 端子选规范

（9）阀2滞后时间：范围0~99个周波

定义加压阀2滞后于加压阀1动作的时间，如图所示

3.6控制线连接

1.  参见附图3“主控板接线图”。

当选择“端子选择”焊接规范时，规范选择、起动开关控制：

（1）4规范：

|  | 加 压 阀1 |
| --- | --- |
|  | 规范1 | 规范2 | 规范3 | 规范4 |
| SW1/起动1 | Ο | X | X | X |
| SW2/起动2 | X | Ο | X | X |
| SW3/起动3 | X | X | Ο | X |
| SW4/起动4 | X | X | X | Ο |

（2）15规范

|  | 加 压 阀1 |
| --- | --- |
|  | 规范1 | 规范2 | 规范3 | 规范4 | 规范5 | 规范6 | 规范7 | 规范8 | 规范9 | 规范10 | 规范11 | 规范12 | 规范13 | 规范14 | 规范15 |
| SW1 | Ο | X | Ο | X | Ο | X | Ο | X | Ο | X | Ο | X | Ο | X | Ο |
| SW2 | X | Ο | Ο | X | X | Ο | Ο | X | X | Ο | Ο | X | X | Ο | Ο |
| SW3 | X | X | X | Ο | Ο | Ο | Ο | X | X | X | X | Ο | Ο | Ο | Ο |
| SW4 | X | X | X | X | X | X | X | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |

注：“Ο”开关闭合，“X”开关断开。

当选择15规范时,建议的连接形式

端子7，8是焊接/调整端：

开路时——只有气路动作，没有焊接电流输出；

短路时——正常焊接。

# 3.7  水管连接

冷却水管接头（进水和出水）设在控制箱后面板右下角。

3.8故障及对策

控制箱具有出错自检功能。当报警情况出现时，会以故障码的形式在编程面板上显示，按“复位”键可结束报警提示。

90电源故障

如果复位后又产生这种现象，请检查焊接电源有关的连线有无松动以及焊接电源的波形有无失真，如果电源及接线均无问题，可更换主控板。

92可控硅触发故障

- 可控硅触发线接触是否牢靠。

- 主控板触发部位是否正常。

- 可控硅是否有问题。

94可控硅冷却故障

[1]可控硅的冷却水温度是否过高及是否流畅。

[2]使用频率是否过高。

[3]温度继电器是否损坏，接线是否不良或断开。

（温度继电器为常闭触点）

[4]主控板相关部分是否有问题。

如果是温度过高引起的，则当可控硅温度降低后会自动复位，复位后即可再起动。

95 额定电流异常

若电流偏大，则应检查

- 电流设定值是否过小。

- 变压器圈比设定是否正确。

- 电流上限值设定是否正确。

- 电压变化是否过大。

若实际焊接电流比设定值小，应检查

- 电压变化是否过大。

- 二次电缆是否老化。

- 焊钳是否有短路引起分流的地方。

- 电流设定值是否过大。

- 变压器圈比设定是否合适。

- 电流下限值设定是否正确。

97 可控硅直通

- 检查可控硅是否损坏，更换之。

- 主控板相关部位有问题，修复或更换主控板。

99 编程数据异常

表示干扰信号或电源异常引起数据出错，可复位后重新编程。

3.9注意事项

- 控制箱使用时，机箱壳体必须牢靠接地。

（2） 通电使用时，不允许打开控制箱机壳，更不允许用手随便触摸箱内各部分，以免触电（箱内有380V的高压）。

（3） 检查内部接线与控制板接线时，务必切断电源。

- 不允许用手触摸控制板上的组件，否则会有静电损坏组件的可能。

- 控制板上的电位器均已调好，请不要乱动。

- 控制箱要接通冷却水方可使用，而且要保证冷却水有足够的流量和压力。要定期（每月一次）检查水冷却系统的工作情况（流水畅否？漏不漏水等）。

（7） 定期（每月一次）停电检查箱内各接线。

编  程  参  数  表

| 加 压 | 加 压 阀1 |  |
| --- | --- | --- |
| 规 范 | 规范⒈ | 规范2 | 规范3 | 规范4 | 规范5 | 规范6 | 规范7 | 规范8 | 规范9 | 规范10 | 规范11 | 规范12 | 规范13 | 规范14 | 规范15 | 数据 范围 |
| 加压时间（周期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~99 |
| 递增时间(周期) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1~99 |
| 焊接1时间（周期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1~99 |
| 焊接1电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *注 |
| 冷却时间（周期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~99 |
| 焊接2时间（周期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~99 |
| 焊接2电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *注 |
| 维持时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1~99 |
| 休止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~99 |
| 电流超限值 |  | 5~99% |
| 电流欠限值 |  | 5~99% |
| 预加压时间（周期） |  | 0~99 |
| 阀2 滞后时间（周期） |  | 0~99 |
| 变压器圈比(M) |  | 1~199 |
| 起动方式 | 0/常规方式，1/脉冲起动方式 | 0~1 |
| 电流欠限时补焊控制 | 0/禁止补焊，1/允许补焊1次 | 0~1 |
| 4/15规范选择 | 0/ 4规范，1/ 15规范 | 0~1 |
| 端子/ 面板选规范 | 0/ 面板选规范，1/ 端子选规范 | 0~1 |
| 缝焊控制 | 0/ 普通点焊；1/ 缝焊方式 | 0~1 |

注：当选择电压方式时，焊接1电流，焊接2电流的电流设定范围为10~199,单位为100A。

当选择电流方式时，焊接1电流，焊接2电流的电流设定范围为1.0~50.0,单位为KA。

其中，01、02为控制器工作电源输入；

01、03为输出，接焊接变压器。

# Text boxes

在0规范下，用户可以对一些通用的参数进行编程，包括焊接电流的报警超限和欠限的值；预加压时间；阀2工作滞后时间，变压器圈数比；焊机工作时的起动方式；补焊控制；4规范或15规范的切换；起动时设置为面板或端子起动选择规范等等。

其中各个参数的意义如左图所示：

窗口U.为监视窗口，用户可以查看在焊接过程中的有关焊接结果，如实际的焊接时间、焊接电流、通流比、当前的电源电压值。

另外在参数“加压时间”的位置，可以设定控制器工作于缝焊方式：为1时为缝焊方式；

为0时为普通点焊方式；

附图1、主控板布局

附图2、主控板接线图

附图3、箱体及主回路接线