概述与用途：

本设备是一种把三相工频电流变换成单相中频电流的变频装置，通过电磁场感应使金属产生涡流损耗，而达到发热熔化的目的。用于钢铁、铜、铝、锌、锡、镍、金银等黑色或有色金属及合金材料的熔炼、升温、保温和锻压、烧结、热轧、弯管成型前的透热处理。主要应用于铸造熔炼行业。

性能特点

1、  采用扫频式零电压软启动方式，可以在任何状态下，随时启动或停机，对电源无冲击；

2、 快速熔炼、生产成本低；污染小、符合环保要求；

3、  可从冷炉直接起熔、溶液可全部倒空，更换熔料品种方便；

4、 功率调节灵活、方便、能连续平滑的调节；温度均匀易控制、氧化烧损少、金属成份均匀；

5、 炉壳采用铸铝合金或钢壳结构，占地面积小；炉体翻转倾倒方便，可根据需要选用电动、手动、液压等倾炉方式。

6、 设计了逆变角自动调节电路，可以自动调节负载阻抗的匹配，达到恒功率输出，无需调节补偿电容量而始终使设备运行在良好的工作状态；

供电系统有诊断错误的功能，容易检修。

===主要型号及技术参数===

GW--0.1T

530

700

1-2.5KHZ

GW--0.35T

450

315 KVA

600

1-2.5KHZ

GW--1T

390

GW--3 T

310

490

0.3-1KHZ

炉内温度：  钢1650℃        铸铁1450℃        铜1150℃         黄铜1000℃       铝700℃       锌400℃

| 设备型号 (电炉容量) | 电源输入(三相四线 50/60HZ) | 电源输出 | 熔化时间 (分钟) | 每吨材料耗电量(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定功率 | 进线电压 | 进线电流 | 配套变压器 | 直流电流 | 直流电压 | 中频电压 | 中频频率 |  | 钢 | 铁 | 铜 | 黄铜 | 铝 |
| GW--0.05T | 50 KW | 380 V | 80 A | 60 KVA | 100 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 850 | 800 | 550 | 460 | 670 |
| 100 KW | 380 V | 160 A | 120 KVA | 200 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 20-60 | 800 | 750 | 430 | 660 |  |  |
| GW--0.15T | 120 KW | 380 V | 192 A | 150 KVA | 240 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 750 | 510 | 400 | 650 |  |
| GW--0.25T | 180 KW | 380 V | 288 A | 200 KVA | 360 A | 500 V | 750 V | 30-70 | 750 | 700 | 490 | 380 | 600 |  |
| 200 KW | 380 V | 320 A | 200 KVA | 400 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 700 | 650 | 380 | 550 |  |  |
| GW--0.5T | 250 KW | 380 V | 400 A | 500 A | 500 V | 750 V | 1-2.5KHZ | 30-70 | 650 | 430 | 370 | 500 |  |  |
| GW--0.75T | 400 KW | 380 V | 640 A | 400 KVA | 800 A | 500 V | 750 V | 40-70 | 630 | 580 | 400 | 350 | 480 |  |
| 600 KW | 380 V | 960 A | 630 KVA | 1200A | 500 V | 750 V | 0.7-1KHZ | 40-80 | 600 | 560 | 340 | 460 |  |  |
| GW--1.5T | 1000KW | 380 V 660 V | 1600 A 912A | 1250 KVA 1500 KVA | 2000A 1140A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.7-1KHZ | 50-90 | 580 | 530 | 380 | 330 | 430 |
| GW--2T | 1250KW | 380 V 660 V | 2000 A 1140 A | 1500 KVA 1800 KVA | 2500A 1430A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.5-1KHZ | 50-90 | 560 | 520 | 370 | 320 | 420 |
| 1500KW | 380 V 660 V | 2400 A 1370 A | 1800 KVA 2000 KVA | 3000A 1710A | 500 V 880 V | 750 V 1300 V | 0.5-1KHZ | 50-90 | 530 | 510 | 350 | 410 |  |  |
| GW--5T | 2500KW | 380 V 660 V | 4000 A 2272 A | 3150KVA 3500 KVA | 3200A 2840A | 780 V 880 V | 1170 V 1300 V | 0.3-1KHZ | 60-120 | 510 | 340 | 290 | 400 |  |
| GW--10T | 5000KW | 660V | 4560A | 7500 KVA | 5700A | 880 V | 1300 V | 80-150 | 500 | 450 | 320 | 260 | 400 |  |

※    熔化时间和吨耗电与设备功率、原料形状、原料重量、工人熟练程度等因素有重要关系；

※    功率参数以熔炼钢铁为准；熔炼铜.铝.锌等熔点低的材料则功率要求相应偏小，具体数据请致电蓝辉技术部咨询；

※    设备配置：中频电源一台、电容器柜一台、倾炉控制箱一个、炉体、减速机及支架二套、水冷却电缆二条等；

※    以上是标准产品数据，可以根据用户需要设计不同功率，不同熔炼速度的非标产品；

我厂产品相对同行厂家的部分突出优势

1、 配置内循环纯水冷却系统

配置内循环纯水冷却系统，设备可长期工作，无需清洗；不会因为结水垢而停产或损坏电器功率元件；成倍廷长了整机使用寿命；

其他厂家只要求用户直接用自来水或地下水为设备电源冷却；需要定期使用除垢剂清洗设备水路，且极易因水质不好，导致设备元件结水垢

后散热不佳或堵塞而坏件停产；

而我们的设备只要求用户使用前加入少量纯净水，就可以长期可靠地工作了。

2、带全自动断路器，具有可靠的保护功能

对设备的短路、断路、缺相、停电、放电等电路异常都能迅速断电；能及时可靠地对设备和电网加以保护.确保生产操作人员安全性。

其他厂家一般只带简易开关或不带，他们都要求用户配备保护功能完善的配电柜，否则一旦有短路、缺相等意外时.没有保护容易出现大事故；

而我厂的设备即使用户没有配电柜，也具有完善的保护功能。以上文档由西安蓝辉机电设备有限公司转载。了解更多请咨询西安蓝辉机电设备有限公司技术部企业网址：