箱式气氛炉  AF1400系列

我厂{昆山艾科迅}生产气氛炉、氮气气氛炉、气氛还原炉、气氛烧结炉、气氛光亮退火炉等;咨询电话：13584902784（朱经理）,各种电炉在广大用户中享有很高的质量声誉，能够为客户提供各种非标高温炉。

产品用途：适用于电子陶瓷、玻璃、晶体、粉末冶金、纳米材料、金属零件、电子元器件、新型材料及粉体材料的真空气氛处理，材料在惰性气氛环境下进行烧结。

主要功能和特点：

1.LED大屏幕液晶显示，本机集成了真空泵，内循环水冷却系统，避免外接水源的繁锁，使设备的外表面温度更低，美观大方，操作简洁。

2.本款产品加热系统，混气系统，真空系统，内循环水冷却系统，监测系统，都可通过控制按钮操作。本机功能全面，满足客户绝大部分要求。

3.专业的真空设计，独特的密封技术，保证了炉腔的气密性，真空度远远超过同类产品。

4.智能PID高精度控制，自整定功能,30段可编程控制，可设置30段升降温程序,实现了功率无损耗。

5.可选配485转换接口，实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。

6.加热元件采用优质硅碳棒，最高发热温度可达1400℃。

7.升温速度快，升温速率可调: Max:30℃/Min

8.热污染少，采用国内新型高纯氧化铝微晶体纤维保温材料，双层壳体间风扇制冷，可使炉体表面快速降温,外壳表面不烫手（约60℃）。

9.控温精密，具备多种温控器可供选择，温度波动小（控温精度±1℃）。

产品技术参数：

产品型号	AF1400-30	AF1400-40	AF1400-50

炉管尺寸	300*200*200mm	400*300*300mm          500*400*400mm

额定电压	AC220V50/60Hz	AC380V50/60Hz          AC380V50/60Hz

额定功率	7kw	12kw                   18kw

炉体结构	双层壳体结构，配有风冷系统，炉体表面温度小于60°

温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、控制、自整定功能，并可编制30段升降温程序。

控温精度	控温精度±1℃

显示模式	LED数显仪表

工作温度	最高温度1400℃，连续工作温度≤1300℃

升温速度	推荐≤10℃/min，最快升温速度30℃/min

降温速度	700℃以上≤10℃/min

工作正压	0.02mpa

工作真空	-0.04mpa

可充气氛	氮气，氧气和氩气及其它惰性气体

炉膛材质	进口1600型优质氧化铝多晶体纤维保温性能好

加热元件	1400型优质硅碳棒SiC左右两面加热，温场均匀，能耗低

测温元件	S型热电偶，正后方测温

流量监测	浮子流量计 0.03L—0.3L/min,能精准的控制进气流量

电流监测	数显电流表能实时监测设备电流得出设备功率

安全泄压	采用日本进口SMC数显压力表

配合电磁阀实现超压自动泄压功能使设备使用更加安全

操作安全	超温报警、漏电保护功能

质量保证	质保期1年，相关耗材除外，如加热元件易耗材等，终身保修

质量认证	CE认证    QC认证

选购配件	炉架，计算机控制软件等。

标准配置	防护手套1双；坩埚钳1把；耐高温垫砖1块；浮子流量计1个；数显压力表1个，高压气管1套；气管转接头1套；内六角扳手1把；产品说明书1份；仪表说明书1份；保修证书1份。

服务保障	质量：产品的制造和检测严格按相关标准执行，并有质量记录可查；每台设备都有唯一的制造编号，并建立用户档案。

交货期：按合同约定执行；如客户有特殊原因需提前交货的，我公司可特别组织生产，力争满足用户需求。

售后	1、物流送货上门服务；

2、高效率服务：当设备不能正常使用时，请及时联系我们，我们会在10分钟内响应；2小时内提供应急解决方案；24小时内安排专业人员上门服务；

3、免费更换维修服务：本产品提供一年免费保修服务（易损件除外）；

4、定期回访服务：提供定期电话回访或上门回访服务；

5、免费更新服务：我们免费提供软件的升级更新服务，使设备始终处于国内领先；

6、保证配件供应：保证设备配件及配套产品的供应；