矿用NBC系列IGBT逆变CO2气体保护焊机主要品种有NBC-350A/500A/630A型，采用IGBT逆变技术和电压无差控制使焊接调节范围宽且稳定。可使用φ1.0～φ1.6mm直径实芯及药芯焊丝焊接低碳钢、低合金钢构件。该系列逆变焊机具有合理的静外特性及良好的动态性能，主要特点如下：

1、逆变技术可以保证焊接电压在电网电压波动及电弧长度变化的情况下高度平稳，电弧自动调节能力强，焊接过程稳定。

2、焊接飞溅小，金属熔敷率高。

3、焊缝成形好，焊接变形小。

4、采用强脉冲引弧，引弧成功率高。

5、收弧时具有消弧功能。

6、自锁功能在大范围长焊缝焊接时可降低焊工劳动强度。

7、送丝电路采用高稳定电源，送丝平稳。

8、重量轻，体积小，便于移动。

9、节能省电，使用费用低。对电网容量要求低。

NBC系列IGBT逆变CO2气体保护焊机主要技术参数表

| 型号 名称 | NBC-350A | NBC-500A | NBC-630A |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压/频率 | 380/660±10%/50Hz | 380/660±10%/50Hz | 380/660±10%/50Hz |
| 额定输入功率 | 14.4 KVA | 25 KVA | 35.8 KVA |
| 额定输入电流 | 21 A | 37 A | 54 A |
| 额定负载持续率 | 60% | 60% | 60% |
| 输出电流调节范围 | 60～350 A | 60～500 A | 60～630 A |
| 输出电压调节范围 | 12～40V | 15～50V | 15～50V |
| 输出空载电压 | 58 V | 70 V | 70 V |
| 效率 | ≥89% | ≥89% | ≥89% |
| 功率因素 | ≥0.87 | ≥0.87 | ≥0.87 |
| 使用焊丝直径（mm） | φ0.8～φ1.2 | φ1.0～φ1.6 | φ1.0～φ1.6 |
| 焊机重量 | 35 kg | 35 kg | 45 kg |
| 焊机体积（mm） | 500×310×600 | 500×310×600 | 500×310×600 |