产品说明书

ZS-711  黑

无机防腐涂料

产品描述

保护涂料颜       色		  黑色

涂料基础数据

项目					指标				测试/标准

涂料外观				液体			               目测

粘度					≥60s				GB/T1723-1993

固含量					60%				GB/T1725-2007

双组份混合比			主剂（浆）：固化剂（液）=9:1	\

适用期				夏季≤2h，冬季≤4h			随环境温度变化

施工性能			湿膜120μm无流挂			GB/T9264-2012

- 本产品为双组份常温固化产品，请按工程量及施工效率调配施工液，确保在适用期内使用完毕。较长施工间隔时，应做好施工工具的清洗工作，以防施工工具固结。

- 对正常贮存且在保质期内的所有产品均符合上表所列数据。

涂膜性能

| 项目 | 标准 | 性能参数 |
| --- | --- | --- |
| 容器中状态 | 目测 | 均匀，无结块、絮凝、沉淀 |
| 涂膜外观 | 目测 | 饱满无缩孔 |
| 颜色 | 目测 | 黑 |
| 固含量 | GB/T1725-2007 | ≥60% |
| 干燥时间 | GB/T 6753.2-1986 | 表干2h 实干24h |
| 涂膜硬度 附着力 | GB/T 6739-2006 | 5H |
|  | GB/T 9286-1998 | 1级 |
| 耐候性 | GB/T 1865-2009 | 1000h漆膜无变化 |
| 耐水性 | GB/T 1733-1993 | 3000h漆膜无变化 |
| 耐液体介质性 | GB/T 9274-1988 | 30d 10%H2SO4漆膜无变化 |
| 耐液体介质性 | GB/T 9274-1988 | 30d10%NaOH漆膜无变化 |
| 耐液体介质性 | GB/T 9274-1988 | 10%NaCL 30d的漆膜无变化 |

推荐膜厚

膜厚和涂布率		干膜厚度		理论涂布率

（μm）		（㎡/kg）

常数		     200			    1.5

推荐涂装至干膜厚度300μm或设计厚度。

表面处理

确保涂刷表面无灰尘、油污、锈蚀、脆化层等异物，保证涂刷表面清洁干燥无污染。尽可能对被涂表面进行打磨拉毛处理，以保证25-40μm范围的表面粗糙度。金属表面如采用手工打磨至St3级或喷砂至Sa2.5级，涂装效果会更佳。

施工方法

喷涂：			使用无气喷涂采用十字交叉法喷涂。

刷涂或辊涂：		采用十字交叉法进行刷涂或辊涂。

稀释剂/清洗剂

稀释剂/清洗剂			二甲苯

干燥和固化时间

表干时间		实干时间

≤2h			≤24h

- 表干时间、实干时间根据GB/T1728-1979测得。

- 在实际应用中，干燥时间与膜厚及施工环境有关。

包装规格

20kg/桶    （固化剂与主剂同在一桶）铁桶包装

贮存

- 必须按照国家规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

- 贮存温度应保证在0℃-40℃之间，保存期为24个月。

- 开盖未使用完的涂料，必须将桶内塑料袋密封，盖好桶盖密封贮存。

- 已调配的未使用完涂料不能回收，应按当地法规进行废弃处理。

- 超过保质期的产品经检测合格后方可使用。

健康和安全

- 在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触。

- 如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。

- 如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

注意事项

- 本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训，以期具有足够的经验和能力使用合适的设备进行正确的涂装施工，以确保涂装效果。

- 施工人员和工人在使用本产品时，需使用适当的个人防护设施，确保施工安全。

- 任何为适合施工现场情况或适应工期的工艺更改，均需得到志盛威华技术人员的认可。

声明

- 本说明书提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识。

- 产品的使用通常都是在我们的控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。

- 为适合当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

- 用户应针对自身的需求及具体应用，咨询志盛威华以获得相关产品适用性能的具体指导。